KARTA TECHNICZNA

nr 3/2013

| Płyty styropianowe EPS 038 FASADA MAX Oznaczenie wg PN-EN-13163:2013-05E EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 |
| --- |
| 1. | Opis produktu | Płyty styropianowe EPS 038 FASADA MAX produkowane są metodą spieniania i formowania kulek polistyrenu ekspandowanego (EPS). Zasadniczym przeznaczeniem płyt styropianowych jest obszar budownictwa lądowego, w zakresie wykonywania izolacji termicznych przegród budowlanych. |
| 2. | Zastosowanie | Izolacja termiczna w budownictwie, a w szczególności: izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną izolacja cieplna ścian w Bezspoinowych Systemach Ociepleń izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk izolacja cieplna nadproży i ościeży izolacja cieplna stropów od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych |
| 3. | Montaż | Aplikacja i wbudowanie następuje z użyciem przeznaczonych do tego klejów na bazie cementu, pian poliuretanowych lub mas bitumicznych na bazie dyspersji wodnej lub innych. UWAGA: w kontakcie z płytami styropianowymi nie należy stosować żadnych substancji zawierających rozpuszczalniki organiczne lub innych wpływających destrukcyjnie na strukturę płyt. Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) wykonuje się najwcześniej po 24h od przyklejenia płyt. Po przyklejeniu do powierzchni ścian lub elementów konstrukcyjnych należy wykonać tzw. warstwę zbrojoną, aby uchronić powierzchnie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które powodują ich żółknienie. Pożółkłe płyty należy przed wykonaniem warstwy zbrojonej przeszlifować. |
| 4. | Transport Przechowywanie | Płyty styropianowe należy w trakcie transportować i przechowywać zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, z dala od źródeł ognia, rozpuszczalników organicznych i ich oparów |
| 5. | Deklarowane właściwości użytkowe |  |
|  | ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|  | Grubość | T(1) | ( 1 mm | PN-EN 13163 + PN-EN 823 |
|  | Długość | L(2) | ( 2 mm | PN-EN 13163 + PN-EN 822 |
|  | Szerokość | W(2) | ( 2 mm | PN-EN 13163 + PN-EN 822 |
|  | Prostokątność | S(2) | ( 2 mm/m | PN-EN 13163 + PN-EN 824 |
|  | Płaskość | P(5) | ( 5 mm | PN-EN 13163 + PN-EN 825 |
|  | Wytrzymałość na zginanie | BS115 | ( 115 kPa | PN-EN 13163 + PN-EN 12089 |
|  | Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ( 0,2 % | PN-EN 13163 + PN-EN 1603 |
|  | Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności | DS(70,-)2 | ( 2 % | PN-EN 13163 + PN-EN 1604 |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie | TR100 | ( 100 kPa | PN-EN 13163 + PN-EN 1607 |
|  | Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (d | - | ( 0,038 W/(m(K) | PN-EN 13163 + PN-EN 12667 |
|  | Klasa reakcji na ogień |  | E | PN-EN 13163 + PN-EN 13501-1 + PN-EN ISO 11925-2 |
|  | Deklarowany opór cieplny (dla poszczególnych grubości) | Rd – wg poniższego | PN-EN 13163 + PN-EN 12667 |
| 6. | Opór cieplny, objętość opakowania, powierzchnia płyt w opakowaniu |  |
| Grubość [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 150 160 180 200 Deklarowany opór cieplny [m2(K/W] 0,25 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 3,15 3,65 3,90 4,20 4,70 5,25 Ilość płyt w paczce 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 4 4 3 3 3 Powierzchnia płyt gładkich [m2/op.] 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,00 3,00 2,50 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 Powierzchnia płyt frezowanych [m2/op.] - - - - 5,64 4,70 3,76 3,29 2,82 2,82 2,35 1,88 1,88 1,41 1,41 1,41 Objętość paczki-płyty gładkie [m3/op] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,28 0,28 0,27 0,3 0,3 0,28 0,3 0,24 0,27 0,3 Objętość paczki-płyty frezowane [m3/op] - - - - 0,28 0,28 0,26 0,26 0,25 0,28 0,28 0,26 0,28 0,23 0,25 0,28 |
| 7. | Postać handlowa, wymiary płyt | Płyty w paczkach o standardowych wymiarach 50x100 cm Dostępne wymiary płyt: 100x100 cm, 100x150 cm, inne uprzednio uzgodnione |
| 8. | Dane producenta | GENDERKA Sp. z o.o. 85-862 Bydgoszcz, ul. Bogdana Raczkowskiego 1 |
| 9. | Zakłady produkcyjne | 85-862 Bydgoszcz, ul. Raczkowskiego 1 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 63 Roku 11a 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1 26-026 Brzeziny gm. Morawica, ul. Nidziańska 3E 67-400 Wschowa, ul. Towarowa 6 |

www.genderka.pl                                                                                                                                            tel. +48 52 376 10 10